| Tema 6 | Materiales aislantes | 2º año b |
| --- | --- | --- |

introducción

Los conductores eléctricos deben aislarse entre sí para controlar la corriente eléctrica.

La electricidad es peligrosa si atraviesa el cuerpo humano; por tanto, deben aislarse todos los elementos por los que circula corriente, accesibles a personas. Para ello existe una reglamentación en todos los países

La corriente eléctrica no pasa a través de los materiales aislantes; hay unos más efectivos que otros.

Propiedades de los aislantes

Las propiedades a considerar en los aislantes son muy diversas, según que se examine por su aspecto eléctrico, físico y químico.

Propiedades eléctricas.

Resistividad:

Es la medida de la resistencia eléctrica de un aislante, dentro de unas características de ambiente y tamaño determinado.

suelen medirse en W cm2/cm, o bien: W.cm.

Rigidez dieléctrica:

Es la oposición que presenta un aislante a ser perforado, cuando está sometido a un campo eléctrico.

Para realizar el ensayo de rigidez de un material, se sitúa éste entre dos placas, llamadas electrodos, y el conjunto se conecta a una fuente de alimentación variable, como aparece en la figura 19.2.

La intensidad de campo a que se somete el cuerpo aislante por ensayar vale :   H  = V / D

Siendo V la tensión existente las placas

Se mide en Kv. /mm.

Para ensayar un aislante se coloca este entre dos electrodos y se va aumentando gradualmente la diferencia de potencial entre ellos hasta que salta una chispa.

H=Vd

Constante dieléctrica:

Dos placas conductoras separadas forman un condensador y tienen capacidad determinada.

Si sustituimos el aire entre las placas por un material aislante, la capacidad del condensador aumenta.

Las veces que ha aumentado esa capacidad se llama constante dieléctrica. La constante dieléctrica no tiene unidad, por ser la relación entre dos números.

Propiedades mecánicas:

Con frecuencia los aislantes se emplean como soporte. En tales casos han de ser resistentes a la tracción, a la compresión, al choque, etc.

Como quiera que, a veces, estos mismos aislantes han de ser moldeados o trabajados mecánicamente, conviene conocer sus características, antes de tales operaciones.

Propiedades químicas:

Los aislantes han de ser inalterables en las condiciones ambientales en que han de trabajar.

Hay que conocer su comportamiento frente a ácidos, álcalis, bases y disolventes.

También ha de conocerse su resistencia a la oxidación, pues si esta se da con frecuencia, se deteriora solamente la capa superficial, a su contacto con el oxigeno atmosférico y pierde sus características aislantes.

Características térmicas:

Miden la temperatura máxima de utilización del aislante.

Hay un código que reglamenta la gama de temperaturas.

Aislante clase O			hasta 90º C

Aislante clase A			hasta 105º C

Aislante clase E			hasta 120º C

Aislante clase B			hasta 130º C

Aislante clase F			hasta 155º C

Aislante clase H			hasta 180º C

Aislante clase C			por encima de 180º C.

Se incluye, al final de este tema, una tabla con los principales aislantes, sus propiedades, su uso, etc.

Dentro de los aislantes se tratarán con mayor amplitud los plásticos, por considerarlos de suma importancia.

AISLANTES PARA CONDUCTORES

Se dice que los conductores están desnudos cuando no llevan ningún recubrimiento aislante; y aislados, cuando llevan dicho recubrimiento.

El aislamiento de los conductores se hace con diversos materiales. Se dice que es textil cuando se recubre el conductor con una capa trenzada de algodón. Si el recubrimiento es doble, una cinta va cruzada con otra, y se llama doble capa. Se dice que un conductor es vulcanizado , cuando va recubierto de una capa de cucho vulcanizado. Esta capa suele ir recubierta de otra capa textil impregnada.

Cuando el conductor vulcanizado es de cobre, éste debe llevar un baño de estaño que le proteja de la corrosión de la capa aislante.

La fabricación de materiales plásticos resistentes al calor ha permitido la construcción de cables con aislante plástico; el más empleado en la actualidad es el cloruro de polivinilo (PVC).

Otros aislantes muy utilizados son: goma sintética SBR, goma butílica, Pirepol, etc. todos ellos, descritos más adelante.

Asbesto o Amianto.

El amianto es usado como aislante eléctrico y como aislante del calor.

Se encuentra en las rocas volcánicas, bajo la forma de fibras largas hasta 100 mm. Se teje solo, o mezclado con algodón en forma de cintas, o se comprime en formas de láminas. El amianto es incombustible, pero se funde a una temperatura de 1200º C más o menos.

Madera.

La madera se utiliza en la electricidad como material aislante. Su resistividad aumenta cuando la corriente la atraviesa en forma perpendicular a las vetas. También aumenta la resistividad cuando la madera es seca y dura y cuando la humedad del aire es relativamente baja. Se aumenta la resistividad barnizando la madera con barnices a la baquelita o impregnándola con parafina.

Caucho

Se obtiene de la “savia” o “látex” de algunas plantas tropicales.

Añadiéndole en caliente el 2 a 5 % de azufre se obtiene el caucho vulcanizado. El caucho es un excelente aislante de largo uso en la electricidad. Actualmente se produce caucho sintético con varios nombres como los: cloroprene, sovprene, duprene, neoprene, cuprene. Además existen los materiales termoplásticos derivados de las resinas sintéticas que tienen mucha aplicación en la electricidad, especialmente en cubrimiento de conductores.

Aire.

Un metro cúbico de aire atmosférico seco equivalente a 1.000 litros, contiene:

| ELEMENTO | LITROS |
| --- | --- |
| Nitrógeno | 780.3 |
| Neón | 0.015 |
| Oxigeno | 209.9 |
| Helio | 0.00015 |
| Argón | 9.4 |
| kriptón | 0.00015 |
| Gas carbónico | 0.3 |
| Xenón | 0.0001 |
| Hidrógeno | 0.1 |

El aire se puede licuar comprimiéndolo primero a 40 Kg./cm2. Luego se baja la presión hasta la atmosférica. Esta reducción de presión causa un gran enfriamiento que produce la licuación del aire.

El nitrógeno se usa para enfriar los alternadores de las centrales eléctricas. El argón solo se usa en los tubos fluorescentes. El neón que produce una luz roja se usa en los avisos luminosos. El kriptón reemplaza aveces al argón.

Silicones

Los silicones son materiales de reciente descubrimiento y sirven como aislantes. Mezclados a los barnices, a los aceites y al caucho aumentan el grado de aislamiento y la protección al calor. Son incombustibles. Tienen largo uso para aislamiento del bobinado de motores, en la fabricación de rectificadores, etc.

Goma sintética SBR:

Elastómero de características sensiblemente similares a las de la goma natural, empleada para bajas tensiones.

Policloruro de vinilo. Pirepol:

Material termoplástico con todas las propiedades propias y característicos de resistencia al agua, a l mayoría de los ácidos, aceites minerales, carburantes y demás. De buena rigidez dieléctrica, soporta perfectamente la acción del tiempo y no propaga la llama. Utilizado para bajas tensiones.

Policloruro de vinilo. Sintenax:

Especial calidad del material termoplástico. El policloruro de vinilo reúne no ya las cualidades propias en cuanto a su rigidez, resistencia mecánica y ozono sino también resistencia a la mayoría de los agentes químicos y al envejecimiento, siendo de destacar su cualidad de no propagar de la llama. Empleado en tensiones de hasta unos 25 Kv.

Etileno propileno:

Elastómero de excelentes propiedades dieléctricas así como de gran estabilidad térmica que, junto a sus óptimas condiciones de resistencia al calor, al ozono y a las descargas parciales (corona), le hacen apto para ser empleado en tensiones de hasta 60 Kv.

Politileno reticulado

Plástico termoestable, que reúne las condiciones de resistencia alas altas temperaturas, humedad y agentes químicos. Empleado en bajas tensiones.

Papel impregnado:

papel de celulosa puro, impregnado con mezclas a base de aceites minerales y materias resinosas de gran rigidez dieléctrica, en sus variedades de mezcla y no escurrentes. Su campo de aplicación está indicado hasta tensiones de 20 Kv, cuando la mezcla es no escurrente, y hasta 60 Kv para mezcla normal.

CUBIERTAS PARA CONDUCTORES

Policloruropreno (neopreno):

Elastómero extremadamente resistente a las inclemencias atmosféricas, al roce y a la abrasión, no propagador de la llama flexible, buena resistencia al calor, a los aceites minerales e hidrocarburos y a las bajas temperaturas.

Policloruro de vinilo.Sintenax:

es semejante a la empleada como aislamiento, debidamente estudiada a fin de conseguir las cualidades propias para cubierta, resistencia mecánica a los agentes atmosféricos, agentes químicos del subsuelo y a la mayor parte de los productos químicos utilizados en la industria. Como la de aislamiento, no es propagadora de la llama.

Plomo:

Material empleado como cubierta en los cables con aislamiento de papel impregnado, de cualidades y propiedades sobradamente conocidas, usado siempre en forma de aleación resistente a la cristalización por vibraciones.

Plásticos

Los plásticos, generalmente derivados del petróleo, se producen artificialmente por procedimientos químicos.

Se puede decir que hoy todo es construíble en plástico: muebles, lanchas, envases de todo tipo, viviendas, etc. Muchísimas piezas, que siempre se hicieron de acero, son sustituidas por piezas de plástico y, en muchos casos, con ventaja.

En la industria eléctrica y electrónica, el consumo de los plásticos es enorme. Se construyen conductores con aislamiento plástico, capaces de soportar grandes tensiones y malas condiciones ambientales. Por estas razones se emplea el plástico en cajas para aparatos de mando, tubos aislantes, soportes para mecanismos, carcazas para motores; en fin, casi todo. Solamente el calor es su enemigo.

Como sucede con todos los materiales, hay que saber elegir la clase de plástico, que de acuerdo con el empleo que haya que dar a las piezas con él construidas.

División de los plásticos:

Puede decirse que los plásticos se dividen en dos grandes grupos, de características muy definidas: termoestables y termoplásticos.

Termoestables:

Se consideran plásticos termoestables aquellos que, fundiendo las materias primas por acción del calor, se solidifican al sobrepasar una cierta temperatura, quedando con la forma del molde. Estas piezas de plástico termoestable no se funden al calentarlas nuevamente. Son plásticos termoestables: las resinas fenólicas tales como la baquelita (muy usada en electricidad), las melaminas, los poliesteres, etc.(fig. 16.4)

Termoplásticos:

Un plástico es termoplástico cuando, al fundir sus materias primas por acción del calor, no solidifica hasta no ser enfriado. La pieza de plástico termoplástico vuelve a fundirse al ser calentado nuevamente. Son plásticos termoplásticos el acetato, el butirato de celulosa, el celuloide, los polivinilos, el plexiglas, etc.(fig. 16.4).

Fabricación de piezas en plástico:

La fabricación de plásticos requiere máquinas y moldes muy costosos, por lo que solamente son rentables los fabricados en grandes series.

Los plásticos se presentan en el mercado en tubos, barras, planchas y perfiles varios; así como un sin fin de piezas moldeadas para todos los usos.

El material en barras u otros perfiles puede mecanizarse de forma similar a la de los metales.

Los materiales para moldear son servidos por los fabricantes en polvo y gránulos. El moldeado puede ser:

Por inyección

Consiste en inyectar una cantidad de material caliente en un molde. Una vez fría la pieza, se saca del molde y se repite la operación para fabricar otras nuevas.(fig. 16.5).

Por prensado

Consiste en rellenar un molde con una cantidad de material pulverizado. Se le aplica calor y se prensa hasta que el material obtiene la forma del molde.(fig. 16.6).

Por expulsión

Este procedimiento es muy empleado para el recubrimiento de hilos y cables, por lo que se dará de él una explicación más amplia.(fig. 16.7).

Las máquinas empleadas para el recubrimiento de conductores, por expulsión, están provistas de una tolva y un cilindro en cuyo interior va una hélice sobre un eje hueco. El cilindro está rodeado de una cámara para mantener caliente el material plástico.

El funcionamiento de la máquina es el siguiente: se echa el material plástico en la tolva y de esta pasa al cilindro donde se calienta. Al girar el eje, la hélice impulsa el material hacia la salida, donde toma la forma de la boquilla acoplada a ella.

Cuando se trata de recubrir un conductor, se hace pasar éste por el agujero central del eje hasta salir por el centro de la boquilla. Entre el conductor y el agujero de la boquilla queda un espacio por donde sale el material, que se adhiere al conductor, tomando el aislamiento la forma de la boquilla.

A medida que sale el conductor, ya con su aislamiento, se enfría y se lleva a una devanadora, que confecciona los rollos para servir a los almacenes.

Tabla de aislantes minerales

| Material | Constitución | Resistividad | Rigidez dieléctrica Kv / mm | Constante dieléctrica | Tº | Propiedades | Forma comercial | Usos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidrio duro | Sustancia inorgánica fundida que no cristaliza al enfriar. La materia básica es la sílice: O2 | 1012 - 1019 | 16 - 45 | 3 - 9 | C | Resiste muy bien la compresión pero es muy frágil | Piezas moldeadas, tubos, etc. | Como aislador a baja temperatura |
| Porcelana | Es un compuesto de caolín | 1014 - 1015 | 30 - 35 | 5 - 8 | C | resiste la compresión; es frágil | piezas moldeadas | aisladores y soportes de aparatos de alta tensión |
| Mica | es un silicato de potasio y aluminio. Se exfolia fácilmente | 1016 | 30- 35 | 5 - 7 | C | blanda | hojas | dieléctrico en condensadores; aisladores de resistencia en calefacción |
| Amianto | Silicato de calcio y magnesio | 2.1011 | 4,2 | 1,5 - 2 | C | poco resistente; se conglomera con cemento, que aumenta su resistencia mecánica | tejidos planchas, hilos | aislamiento a altas temperaturas |

TABLA DE AISLANTES VEGETALES

| Material | Constitución | Resistividad | Rigidez dieléctrica Kv./mm | Constante dieléctrica | Tº | Propiedades | Forma comercial | Usos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caucho vulcanizado | Mezcla de caucho natural con caolín y azufre | 1015 - 1016 | 15 - 30 | 3,5 - 5 | A | Resiste el alargamiento. | Envoltura de cables. | Como aislamiento de conductores. |
| Papel duro | Papel de celulosa tratado con fenol u otras resinas. | 109 | 40 | 6 - 8 | O A impregnado | Buena resistencia a la tracción, compresión y flexión. | Planchas, barras, tubos, etc. | aislamiento de bobinas |
| Fibra vulcanizada | Papel tratado con lejía o ácido sulfúrico y prensado. | 109 | 5- 6 |  | O A impregnado | Puede trabajarse con arranque de virutas | Placas, rollos, barras... | Listones aislantes, arandelas, ruedas dentadas. |
| Presspan | Papel o cartón fabricado a base de celulosa casi pura. | 1011 | 9 - 11 | 6 - 7 | O A impregnado | Resiste la flexión. | Tableros y rollos. | aislamiento de bobinados, condensadores. |
| Algodón | Tejido de fibra de algodón. | 1011 | 5 - 10 | 3 - 4 | O A impregnado | Flexible | Hilos, cintas, tela: impregnada de resina. | Aislamiento de conductores |

TABLA DE AISLANTES PLÁSTICOS

| Material | Constitución | ResistividadΩ x cm | Rigidez dieléctrica Kv./mm | Constante dieléctrica | Tº | Propiedades | Forma comercial | Usos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloruro de polivinilo (PVC) | Polimeirzación del cloruro de vinilo | 1012 -1015 | 10 - 40 | 3,5 | O | Elástico, resiste el envejecimiento | Moldeado, tubos. | Aislamiento de conductores. |
| Polietileno | Polimerización del etileno | 1016 | 30 | 2,3 | O | Flexible, estable. | Moldeado, placas, tubos, perfiles. | Aislamiento de conductores. |
| Baquelita | Condensación del formol con el fenol. | 1010 | 8- 12 | 5 - 9 | F | se puede mecanizar. | Placas, perfiles. | Piezas aislantes, cajas. |
| Mylar | Resina de poliester. | 1012 | 10- 15 | 3 | O |  |  | Dieléctrico de condensadores de bajas pérdidas |

TABLA DE AISLANTES LÍQUIDOS Y GASEOSOS

| Material | Constitución | Resistividad | Rigidez dieléctrica Kv./mm | Constante dieléctrica | Propiedades | Forma comercial | Usos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceite mineral | Destilación fraccionada del petróleo | 1015 | 9 - 10 | 2 - 3 |  | Aceites para impregnación de aisladores; aceite de interruptores y aceite de transformadores | Para interruptores, aisladores y refrigeradores de transformadores; impregnación de telas, papel, etc. |
| Barnices aislantes | Disolución de resina en un disolvente |  |  |  | propiedades de las resinas empleadas. | Barnices grasos, volátiles silicona, etc | Barnizado de hilo de bobinar, de chapas de transformador |
| Aire | Fundamentalmente de nitrógeno y oxígeno | Prácticamente infinita | 3 - 3,5 | 1 | No tiene perdidas dieléctrica | - | aislamiento de conductores, condensadores, interruptores, etc. |

Temas para desarrollar el alumno

- Haz una lista de lugares en los que se emplean los aislantes eléctricos. Pon esta lista en el eje de las abscisas. En el eje de ordenadas coloca todos los nombres de los aislantes de este capítulo. Pon una señal allí donde se cruce la fila de un aislante con la columna del lugar que indica que puede usarse.

- Las cosas que conoces de plástico en tu especialidad.

- Busca algún método para obtener la rigidez dieléctrica de un aislante líquido.

Cuestionario

- ¿ Qué diferencia hay entre rigidez dieléctrica y resistividad?

- El aislador del que cuelga un cable, en una línea de alta tensión, ¿qué cualidades mecánicas requiere?

- ¿ Qué aislante se emplea en un interruptor de cuchillas?

- ¿ Qué significa termoestable?

- ¿ Qué clase de plástico es la baquelita?

- ¿ Cómo se fabrica el aislamiento de plástico de los conductores? Haz un croquis.

Bibliografía

SCHILLO A., Material, número, conductor, Reverté, Barcelona 1968.

RAMIREZ J., Instalaciones eléctricas generales, CEAC, Barcelona 1974.

LEYENSETTER A., Tecnología de los oficios metalúrgicos, Reverté, Barcelona 1974

AFHA, Materiales eléctricos, Barcelona 1968

C&C Electromecánica

EN EQUIPO TRABAJANDO POR la CALIDAD TOTAL - 1999

Tecnología eléctrica 1, 1981, edebé, EPS,